Техническое задание

Арт. 10663-5-PLS-S

Наименование объекта закупки

Табличка тактильно-звуковая комплексная, стиль "Серебро", 150x300x32 мм

Цель закупки

Информационное обеспечение слабовидящих и тотально слепых людей, владеющих и не владеющих техникой чтения по системе Брайля.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Звуковой указатель представляет собой сборное изделие, корпус которого изготовлен из полистирола, поле для нанесения тактильной информации изготовлено из ABS пластика. Табличка должна иметь информационные зоны с визуальной и тактильной информацией. Тактильная информации с применением системы Брайля должна быть подготовлена с учётом её восприятия незрячими людьми. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом, а также оснащена интегрированной системой записи и воспроизведения тифлокоментария, которая активизируется при помощи кнопки, расположенной на внешней части корпуса. В виду установки тактильного указателя в местах общественного пользования кнопка должна быть выполнена в антивандальном исполнении. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу системы | Функционально тактильно-звуковая табличка должна обеспечивать воспроизведение заранее записанного тифлокоментария при нажатии на встроенную кнопку. С целью упрощённой работы персонала с устройством, система должна обеспечивать возможность перезаписи сообщения по средствам микрофона, скрытого внутри корпуса при нажатии кнопки включения записи, также скрытой внутри корпуса. В целях недопущения бесконтрольного разряда элементов питания изделие должно иметь внутренний голосовой контроль разряда элементов питания. При достижении питания ниже допустимого предела, изделие должно выдавать голосовое сообщение «требуется замена элементов питания». С целью обеспечения простоты эксплуатации изделие должно иметь питание от стандартных батарей типа АА. Для обеспечения высокой сохранности работоспособности изделие должно быть оборудовано отсеком для одновременной работы не менее чем 4 элементов питания типа АА. Изделие должно поддерживать воспроизведение и запись звуковых сообщений продолжительностью не менее 90 сек. |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик: - корпус должен быть выполнен из полистирола, толщиной не менее 2 мм; цвет корпуса желтый/черный. - тактильная табличка должна быть выполнена на основе АBS пластика, толщиной не менее 2 мм с двухслойным защитным покрытием; цвет таблички царапанное серебро/золото. |
| Требования к общему исполнению | Конструктивно тактильно-звуковой указатель представляет собой сборное изделие, состоящее из цельнолитого корпуса, выполненного из полистирола и тактильного указателя, выполненного из ABS пластика. Корпус не должен иметь острых углов, видимых и ощутимых стыков на поверхности. Для обеспечения выполнения заявленных функций внутренняя часть корпуса должна быть оборудована прибором с функцией звукозаписи, речевым информатором и отсеком для элементов питания формата АА, в количестве 4х штук. Для обеспечения воспроизведения тифлокоментария, внешняя часть корпуса должна быть оборудована динамиком и антивандальной кнопкой, выполненной из никелированной латуни, диаметром не менее 12мм. Для обеспечения восприятия слабовидящими людьми кнопка должна иметь контурную подсветку. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установке габаритные размеры тактильно-звукового указателя не должны превышать размер (ВxШxГ): 150x300x32мм. Для компактного размещения и обеспечения удобного формата для чтения незрячим людям, габариты тактильной таблички с информационным полем должны быть не менее 124мм по высоте и не менее 274мм по ширине. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание: 4 гальванических элемента типа АА напряжением 1,5 В; Номинальная мощность: 0,5 Вт Максимальная (пиковая) мощность: 1 Вт Импеданс динамической головки: 8 Ом; Диапазон воспроизводимых частот: 120Гц - 15000Гц; Активация воспроизведения: механическая кнопка Активация записи: механическая кнопка (внутри корпуса) Метод записи звуковой информации: микрофон (внутри корпуса) Максимальная длительность записи: 90 сек.; Хранение звуковой информации: внутренняя память; Температурный диапазон эксплуатации: от -20°С до +45°С Диапазон температур для транспортировки: от -50°C до +55°С |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: - зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к защитному покрытию | С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, тактильная табличка должна иметь двухслойное полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм. Не допускается изготовление тактильных изделий без защитного покрытия. |
| Требования к безопасности | С целью обеспечения безопасности рук и комфортного восприятия тактильной информации изделие не должно иметь острых углов, видимых и ощутимых стыков на поверхности. |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления, тактильная табличка должна монтироваться при помощи дюбель гвоздей и иметь не менее 2 точек крепления. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Табличка тактильно-звуковая комплексная, стиль "Серебро", 150x300x32 мм - 1шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---