Техническое задание

Арт. 10059-1

Наименование объекта закупки

Вертикальная стойка из нержавеющей стали с опорным поручнем для тактильного двухсекционного стенда

Цель закупки

Размещение тактильной информации в доступной зоне для всех категорий МГН. Рекомендована к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Вертикальная стойка представляет собой двухсекционный стенд, выполненный в антивандальном исполнении из нержавеющей стали, предназначенный для размещения тактильных мнемосхем из ВПХ в зоне доступной для восприятия тактильной информации для слепых и слабовидящих людей. Удобна в тех случаях, когда происходит периодическая смена названия учреждения, при этом не требуется полная замена тактильного поля. Для большего удобства эксплуатации всеми категориями маломобильных групп населения стойка оборудована опорным поручнем. Стойка рекомендована для установки в местах с большим скоплением людей: аэропорты, пансионаты и др. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств: - каркас изделия должен быть выполнен из нержавеющих труб марки стали не ниже AISI 304; - поле для установки тактильной мнемосхемы должно быть изготовлено из композитного алюминия толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения надежной фиксации изделия опорные пластины должны быть выполнены из марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм. |
| Требование к конструкции | Конструктивно вертикальная стойка представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из опорных нержавеющих труб диаметром не менее 50 мм, толщиной не менее 1,5мм и несущего каркаса из нержавеющих профильных труб сечением не менее 40х40 мм, толщиной не менее 1,5мм. С целью обеспечения доступности, тактильный указатель должен быть оборудован опорным поручнем, изготовленным из нержавеющей трубы диаметром не более 50мм, с толщиной стенки не менее 1,5мм. В основании опорных труб должны быть установлены нержавеющие декоративные колпаки и опорные пластины. Для обеспечения надежной фиксации стойки на поверхности, пластины должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм, габаритными размерами не менее 150х150 мм. В каждой опорной пластине должно быть не менее 4х отверстий для крепления. Для обеспечения соответствия визуальных эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств опорные пластины должны иметь скругления углов с радиусом 10-15 мм. Для обеспечения тактильной безопасности все сварные швы защищены и отполированы до зеркальной поверхности, конструкция не имеет острых и открытых углов, торцы труб должны быть закрыты металлическими заглушками, имеющими скругленную зеркальную поверхность, тактильные панели не имеют элементов крепления в лицевой части. Для обеспечения антивандальных свойств изделие должно иметь 2 опорных поля для крепления мнемосхем, изготовленных из алюминиевого композитного листа толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами В×Ш: верхнее не менее 135×1150мм; нижнее не менее 785×1150мм. Не допускается поставка стоек без опорных листов, так как это не соответствует эксплуатационным условиям. |
| Требования к геометрическим размерам | В связи с ограниченным местом при установке размеры площадей для размещения мнемосхем должны быть: - верхняя секция: не менее 135мм по высоте, не менее 1150мм по ширине; - нижняя секция: не менее 785мм по высоте, не менее 1150мм по ширине. Габаритные размеры стойки: - высота не менее 1893 мм; - ширина без учета опорных пластин не менее 1257 мм; - ширина с учетом опорных платин не менее 1356мм; - глубина с учетом опорных пластин не менее 190мм. Допустимые отклонения по размерам: стенда не более 10 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения тактильной безопасности все сварные швы зачищены, отполированы до зеркальной поверхности. Для обеспечения соответствия визуальных эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств тактильная мнемосхема при установке не имеет видимых элементов крепления к раме конструкции. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление стойки осуществляется посредством фланцев, выполненных из марки, стали не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм, габаритными размерами не менее 150х150 мм. Каждый фланец должен иметь не менее 4х отверстий для анкерных болтов. Крепление мнемосхем осуществляется посредством двухстороннего скотча. |
| Требования к тактильной мнемосхеме | Устанавливается отдельным техническим заданием. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Вертикальная стойка из нержавеющей стали с опорным поручнем для тактильного двухсекционного стенда – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---