ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

АРТ. 10152-150-ZH

**Наименование объекта закупки**

# Круг для контрастной маркировки дверных проемов, 150мм, желтый

**Общие требования**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Предупреждающий желтый круг для контрастной маркировки прозрачных дверных проемов. Способ крепления — приклеивание. Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда". |
| Цель закупки | Изделие предназначено для контрастной маркировки прозрачных дверных проемов. |
| Требования к конструкции изделия | В целях обеспечения эстетичного внешнего вида, а также заметности на фоне поверхности монтажа, изделие должно быть изготовлено с учетом особенностей восприятия слабовидящими людьми. Изделие должно иметь форму круга, выполненного промышленным способом из самоклеющейся плёнки, толщиной не менее 100 мкр.  |
| Требования к геометрическим размерам | Не менее ДхШхГ: 150х150х0,5мм. |
| Требования к информационному обеспечению | Цвет исполнения не ниже RAL 1018. |
| Требования к техническим характеристикам | * Клеевая основа: прозр. клей
* Толщина ленты: 100 мкр
* Толщина клеевого слоя: 18 мкр
* Усилие на разрыв: > 30 Н/мм?
* Относительное удлинение: > 150 %
* Адгезия: отрыв под углом 180°: через 20 мин - 600 Н/м; отрыв под углом 180°: через 24 часа - 750 Н/м
* Размерная стабильность: < 0,5 мм
 |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | Не уcтановлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.  |
| Сроки | Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 1 года |