Техническое задание

Арт. 10123-3

Наименование объекта закупки

Пандус подставной усиленный Н150

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Описание объекта закупки

Предназначен для преодоления дверных порогов и небольших перепадов высот, кабелей и прочих выступов детскими и инвалидными колясками.  Предназначен для беспрепятственного передвижения инвалидов, как в помещениях, так и на улице.

Технические характеристики

| Требования к марке стали | Настил пандуса должен быть изготовлен из алюминиевого рифленого листа толщиной не менее 2 мм. Стальной профиль пандуса должны быть изготовлены из стали Ст3 толщиной не менее 2 мм. |
| --- | --- |
| Требование к конструкции пандуса | Пандус должен быть изготовлен промышленным способом, усилен с помощью профильной трубы не менее 15х15мм и окрашен порошковой краской. |
| Требования к геометрическим размерам | Ширина пандуса не менее 1000 мм , длина пандуса не менее 900 мм., высота не менее 150 мм. Допустимые отклонения по размерам: пандуса не более 10 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения презентабельного внешнего вида сварные швы должны быть зачищены и заполированы. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж бортиков к поверхности пандуса | Крепление профиля к поверхности пандуса осуществляется посредством алюминиевых заклёпок, обеспечивая надежность при вертикальной нагрузке весом 250 кг. Наличие профиля обеспечивает достаточную жесткость поверхности при движении по нему инвалидной коляски весом до 250 кг. При вертикальной нагрузке в 250 кг, прогиб верхней платформы вниз должен быть не более 5 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Пандус – 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия