Техническое задание

Арт. 10132-3

Наименование объекта закупки

Стойка для экспонатов с наклонной зоной, тип 3

Цель закупки

Для адаптации выставок, экспозиций, общественных, образовательных учреждений и культурных мероприятий с целью размещения выставочных экспонатов.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой выставочный стенд, предназначенный для размещения экспонатов на горизонтальной поверхности. Также конструкция стенда обеспечивает возможность размещения информации на наклонной полке. Изделие выполнено в антивандальном исполнении из высококачественной конструкционной стали, с последующей порошково-полимерной покраской, для обеспечения антикоррозийных условий. Утяжеляющее опорное основание обеспечивает устойчивость конструкции. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств: вертикальная опора, стол и наклонная панель должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08 и окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. Цвет черный (RAL 9005). Для обеспечения устойчивости конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, опорное основание должно быть выполнено из стали марки не ниже Ст08 и окрашено порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. Цвет серый (RAL 7004). |
| Требование к конструкции стойки | Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из вертикальной опоры, стола с наклонной полкой и опорного основания. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик корпус вертикальной опоры должен быть выполнен из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 1,2мм, габаритными размерами не менее В×Ш×Г: 998×210×150мм. Для обеспечения устойчивости конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, опорное основание должно быть выполнено из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 3мм, габаритными размерами не менее В×Ш×Г: 6×500×600мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус стола с наклонной полкой должен быть выполнен из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 2мм, габаритными размерами не менее В×Ш×Г: 37×400×480мм. Для обеспечения прочности изделия, корпус должен быть усилен лонжеронами, выполненными из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 1,2мм. Конструкция изделия не имеет острых углов, швов, выступающих соединительных элементов. |
| Требования к геометрическим размерам | Изделия должно быть выполнено промышленным способом, габаритными размерами не менее В×Ш×Г: 1041×500×600мм. Для обеспечения устойчивости изделия опорное основание должно быть габаритными размерами не менее В×Ш×Г: 6×500×600мм. С целью обеспечения комфортного пространства для размещения выставочных экспонатов, горизонтальная поверхность стола должна быть не менее Ш×Г: 394×295мм. С целью обеспечения комфортного пространства для размещения информации, площадь наклонной полки должна обеспечивать возможность размещения табличек габаритными размерами не более Ш×Г: 337×195мм; 394×165мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стойка для экспонатов с наклонной зоной, тип 3 - 1шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---