Техническое задание

Тактильный наземный направляющий индикатор из металла с полимерной фотолюминесцентной вставкой ПТ 290х34х4 I-0 (AL/FLU)

Арт 10876-FLU

Наименование объекта закупки

Тактильный наземный направляющий индикатор из металла с фотолюминесцентной вставкой

Цель закупки

Для адаптации помещений в целях обеспечения безопасного передвижения для  МГН

Описание объекта закупки

Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме полосы определенных размеров. Конструктивно тактильный индикатор (изделие) представляет собой сборку 2х изделий: металлический корпус и фотолюминесцентной полимерную вставку. Для использования тактильного индикатора в фотолюминесцентных эвакуационных системах индикатор оборудован светонакопительной вставкой.

Технические характеристики

| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств металлическая оправа должна быть изготовлена из алюминия маркой не ниже D16T. Полимерная вставка должна быть изготовлена из прочного, износостойкого полимерного материала твёрдостью не более 95 ед. по Шору по таблице А. |
| --- | --- |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильный индикатор (изделие) должен представлять собой сборку 2х изделий: металлический корпус и фотолюминесцентной полимерную вставку. Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме направляющей полосы. Сечение изделия в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Угол стороны к основанию должен быть не более 45 гр. Для обеспечения безопасности и высокого эстетического вида углы индикатора, при виде «сверху» имеют округления радиусом 17 мм. Для обеспечения надежного крепления в поверхность в нижней части индикатора имеются отверстие, диаметром не менее 4 мм в количестве не менее 3 шт. Отверстие конструкционно спрятано под поверхностью полимерной вставки и не имеет видимых швов и соединений с верхней стороны изделия. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью более практичного расположения индикаторов на запланированном участке диаметр тактильного указателя должен быть не менее 34мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 4 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения видимости тактильной разметки в тёмное время суток или при аварийном отключении световых источников контрастная вставка должна быть выполнена из светонакопительного полимерного материала (RAL 6019). |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Полоса тактильная 290х34х4 I-0 (AL/FLU)- в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---